Oral (   ), Poster (O  )

3차원 원자 탐침 현미경을 활용한 철강 내 탄화물 클러스터 분석법

이재혁a, 백경흠a, 설재복a, 박찬경a,b, *

a National Institute for Nanomaterials Technology (NINT), Pohang 790-784, Korea

b Department of Material Science and Engineering, POSTECH, Pohang 790-784, Korea

jaehyuklee@postech.ac.kr

나노 단위의 구조체와 조성에 따라 재료의 물성이 변화하며, 특이한 성질을 가지는 연구가 발표되면서 2차원의 구조 분석 및 조성 제어에서 벗어나 3차원적인 분석을 시도하는 연구가 늘어나고 있다. 특히, 최근 주목을 받고 있는 Atom probe tomography(AP)는 nm단위의 분해능과 수십 ppm수준의 detection limit을 보이는 원자스케일에서 원소의 위치와 농도를 측정하는 분석기술로서 원자의 구성을 3차원으로 재현하여 구조 및 조성의 정보를 얻는 것이 가능한 분석기법이라 할 수 있다. [1-3]

본 연구에서는 Laser-assisted wide angel Atom Probe tomography(LAWAP)를 이용한 철강 내부의 탄화물 석출상 및 클러스터에 대한 분석법을 소개하였다.  특히 AP의 입체적 이미징을 통해 각 탄화물의 성분별 분포를 이해할 수 있었으며, 편석된 원소 또한 검출할 수 있었다.

[1] Woo-Young Jung, Chan-Woo Bang, Gil-Ho Gu, Chan-Gyung Park,  Korean J. Microscopy Vol. 41, No. 2,(2011)

[2] David N. Seidman, Annu. Rev. Mater. Res. 37 (2007) 127-58

[3] B. Gault et al., Atom Probe Microscopy, Springer Series in Materials Science 160,

[4] Gault,a_ A. Menand, F. de Geuser, and B. Deconihout, APPLIED PHYSICS LETTERS 88, 114101(2006)